再生高密度聚乙烯（灰色一级）

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验标准 | 抽样标准 | 缺陷分级 |  |  | 检验方式 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 致命 | 主要 | 次要 |  |  |
| 1 | 外观 | 粒子大小及色泽均匀、无异味、粒子长度≤7mm直径≤5mm | 与封样比对目测 | 1.GB/T 2828.1-2012 正常检验单次抽样计划Ⅱ级（按照包装单位） 2.允收标准：AQL 1.5/2.5 |  | √ |  | 目视、测量 | 卡尺 |
| 2 | 色差 | △E≤2 | 与封样对比 | S-1 |  |  | √ | 测量 | 色差仪 |
| 3 | 熔体指数MI(g/10min) | 0.40～0.80 | 参照GB/T 3682-2018（190℃,2.16kg） | S-1 |  | √ |  | 测量 | 熔体指数仪 |
| 4 | 水分(%) | ≤0.3 | 参照GB/T 6284-2006（110℃,1.5小时） | S-1 |  | √ |  | 测量 | 恒温干燥箱 |
| 5 | 灰分（%） | ≤3.0 | 参照GB/T 9345.1-2008 A法(850℃,2小时) | S-1 |  | √ |  | 测量 | 箱式电炉 |
| 6 | 拉伸强度（MPa） | ≥18 | 参照GB/T 1040.1-2025 | S-1 |  | √ |  | 测量 | 万能拉力 试验机 |
| 7 | 断裂伸长率 （%） | ≥50 | 参照GB/T 1040.1-2025 | S-1 |  | √ |  | 测量 | 万能拉力 试验机 |
| 8 | 弯曲强度（MPa） | ≥20 | 参照B/T 9341-2008/ISO 178:2001 | S-1 |  | √ |  | 测量 | 万能拉力 试验机 |
| 9 | 弯曲模量 （MPa） | ≥800 | 参照B/T 9341-2008/ISO 178:2001 | S-1 |  | √ |  | 测量 | 万能拉力 试验机 |
| 10 | 冲击强度 （缺口）（kJ/m2） | ≥9 | 参照ISO 179、ASTM D256 | S-1 |  | √ |  | 测量 | 数字式冲击试验一体机 |