技术指标

（1）应满足GB/T 1706-2006《二氧化钛颜料》R2型性能要求

（2）并满足以下要求：

| 序号 | 指标 |  | 测试方法 | 测试条件 | 指标要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 目视 | 自然光 | 白色粉末，无包装破损、雨淋、结块等缺陷， 标识清晰无误 | - |
| 2 | 挥发分 |  | GB/T5211.3-2020 | A法，105℃，2h | ≤1 | % |
| 3 | 过筛率 |  | 筛网 | 325目（45μm） | >99.5 | % |
| 4 | 颜色均匀性 | 批次间 | 色差仪 | SCI,D65/10° | △E≤1 （与标准封样对比） | - |
|  |  | 同批次 |  |  | △E≤0.5 | - |
| 5 | 限用物质含量（RoHS） |  | 参考IEC 62321 | RoHS指令2011/65/EU和（EU） 2015/863 | 符合RoHS（2.0）10项 | mg/kg |